Sanace železobetonové konstrukce balkónů a lodžií pomocí separačně-hydroizolační fólie.

PŘÍPRAVA NOSNÉ KONSTRUKCE

odstranění všech volně oddělitelných částí a zbavení nečistot

Nosnou konstrukci je třeba zbavit všech nášlapných vrstev, izolací, neúnosných vyrovnávacích materiálů a všech nesoudržných volně se oddělujících částí konstrukce (otryskání, obroušení konstrukce).

Při odkrytí výztuže železobetonové konstrukce je vhodné přizvat projektanta - statika, který na základě diagnostiky stavu železobetonové nosné konstrukce rozhodne o rozsahu sanačních prací a případných dalších opatřeních.

Sanovat lze konstrukci s minimální pevností povrchových vrstev 1,5 kN/mm2. V ostatních případech je nutno technologický postup konzultovat s projektantem, případně technickým poradcem firmy danného systému.

Zábradlí kotvené skrz nášlapnou vrstvu nutno odstranit, montáž nové konstrukce zábradlí smí být pouze z čela, nebo ze spodu balkónu (lodžie).

oČištění a zbavení rzi ocelové výztuže

Případnou obnaženou ocelovou výztuž, odkrytou po odstranění všech nesoudržných částí, zbavíme koroze (očistíme do běla dle ČSN) a to vhodným způsobem, nejlépe opískováním, případně dokonalým mechanickým očištěním.

Předem očištěná ocelová výztuž se důkladně ošetří pomocí štětce po celé ploše ochranným a adhezním nátěrem – suchá cementová směs s ušlechťujícími aditivy a obsahem polypropylénových vláken.

Ochranný nátěr se nanáší pouze na ocelovou výztuž!!!

upravení oblasti soklu

Oblast lepení obkladu soklu je třeba upravit tak, aby výsledně byl líc soklu v rovině se svislou stěnou, případně zapuštěn s ukončením nad soklem okapničkou nebo patní lištou.

Úprava s okapničkou nebo patní lištou brání zatékání vody za sokl po ukončení životnosti pružných tmelů

vyspravení výtluků ŽB konstrukce

Vysprávku výtluků železobetonové konstrukce je třeba provézt univerzální vysprávkovou polymercementovou maltou na beton, pro tl. vrstvy do 50 mm, propustná pro vodní páry, jemnozrnná, nesmršťující se, vysokou mechanickou pevností, pevnost v tahu za ohybu >8 N/mm2, pevnost v tlaku  >45 N/mm2, hustota čerstvé malty cca 2,1 kg/dm3, objemovou hmotností suché směsi 1,6 kg/dm3 a s dobou zpracování cca 45 min.

Před samotnou aplikací opravné hmoty podklad důkladně navlhčíme (nesmí ovšem zůstat voda stát na podkladu – kaluže vody).

Upravení čela a podhledu, povrchu svislÝch konstrukcí

ŽB konstrukce se po hrubém vyrovnání univerzální vysprávkovou hmotou opatří vhodným stěrkovým tmelem s vložením armovací tkaniny a příslušných rohových profilů. Plochy je možno po vyschnutí, nejdříve však po 2 dnech, vyhladit vybroušením a následně opatřit penetrací a zvolenou povrchovou úpravou. Doporučujeme osadit na spodní hranu čela profil rohový PVC s okapničkou "LT" pro zamezení zatékání vody na podhled.

Doporučení - zateplení balkonové desky a SVISLÝCH Konstrukcí

Abychom zamezili dalšímu tepelnému namáhání železobetonové konstrukce, doporučujeme tyto konstrukce chránit kontaktním zateplovacím systémem, případně přerušit tepelný most v místě styku se stěnou.

Spádová vrstva

Vytvoření spádové vrstvy pomocí CEMENTOVÉHO POTĚRU – pomalá

variAnta, zrání 28 dní

Pro vytvoření spádové vrstvy se použije cementový potěr třídy CT-C25-F5, vyztužený vláknem, aplikační tloušťka 10-100mm, zrnitost směsi 4mm. Potěr nanášíme běžným způsobem a hladící latí ve spádu min. 1,5% směrem od svislé konstrukce. Podkladní betonové plochy je nutné před aplikací předem napenetrovat penetrací na bázi akrylátové disperze a modifikujících přísad ředěné 1:5 – 1:10 s čistou vodou.

V případě nestandardních  podkladů je nutné aplikovat disperzní penetraci s dobou zasychání 2-4 hod, obsahující křemičitý písek, nebo epoxidovou bezrozpouštědlovou penetraci se vsypem křemičitého písku. Podklad musí být suchý a čistý. Jiná opatření určí projektant na základě stavu konstrukce.

Cementový potěr je nutno dilatovat dle obecných zásad.

Následná další aplikace jakýchkoliv vrstev možná po vyzrání cementového potěru!!!

Vytvoření spádové vrstvy pomocí vyrovnávací hmoty na bázi

cementu – rychlá varianta, následná aPlikace možná po cca 3 hod.

Pro vytvoření rychlé spádové vrstvy se použije hmota na bázi cementu a modifikujících přísad, rozsah použití 1-20 mm, pevnost v tlaku 30 MPa, pevnost v tahu za ohybu 5 MPa, pochuzí po 2-3 hod – rychletvrdnoucí. Hmota se nanáší běžným způsobem a hladící latí se upraví v min. spádu 1,5% směrem od svislé konstrukce. Aplikační tloušťka 1-20 mm, po vyzrání (cca 3 hod.) lze vrstvit.

Podkladní betonové plochy je nutné před aplikací předem napenetrovat penetrací na bázi akrylátové disperze a modifikujících přísad ředěné 1:5 – 1:10 s čistou vodou.

V případě nestandardních podkladů je nutné aplikovat disperzní penetraci s dobou zasychání 2-4 hod, obsahující křemičitý písek, nebo epoxidovou bezrozpouštědlovou penetraci se vsypem křemičitého písku. Podklad musí být suchý a čistý. Jiná opatření určí projektant na základě stavu konstrukce.

Vyrovnávací cementový potěr je nutno dilatovat dle obecných zásad.

Při aplikaci nutno zamezit přímému slunečnímu svitu a to po celou dobu zrání!!!

HYDROIZOLACE

Provedení hydroizolace – POLYETYLÉNOVÁ hydroizolační Fólie

Na připravený spádový podklad se provede penetrace, na bázi akrylátové disperze a modifikujících přísad ředěné 1:5 – 1:10 s čistou vodou.

Na spádovou vrstvu naneseme zubovou stěrkou 4x4 flexibilní lepidlo kvalitativní třídy C2TE S1, pro fluidní aplikaci, dobou zavadnutí do 30 min, dobou zpracovatelnosti max. 90 min.

Tmel nanášíme na plochu krom úzkého pásu okraje balkónu, kde bude osazen okapový profil, který se osazuje na sráz k hydroizolační fólii.

Do fluidního flexibilního lepidla položíme polyetylénový hydroizolační pás s rybinovitě tvarovanými čtvercovými výlisky s nakašírovanou tkaninou na rubové straně, který je ihned po té s opatrností pochozí.

Osadíme ukončovací okapový profil na spádovou vrstvu a zafixujeme jej přes perforovanou část (vylisované otvory) dvousložkovým těsnicím lepidlem na bázi akrylátové disperze (bez rozpouštědel) a cementového reaktivního prášku. Tmel nenecháváme zavadnout, hned přikládáme hydroizolační polyetylénovou pásku oboustranně opatřenou stříží, zajišťující ukotvení v lepidle pro lepení dlažby. Šíře pásky 150 mm.

Jednotlivé díly okap. profilu přiložit k sobě s dilatační mezerou 2mm. Mezeru následně překryjeme systémovou spojkou, kterou na okapový profil zafixujeme trvale pružným tmelem na bázi MS-polymeru. Je možné také systémovou spojku vynechat, dojde-li ovšem k přeložení plechů a to min. 5 cm se spojením pomocí trvale pružného tmelu na bázi MS-polymeru.

Tvoří-li se roh okapového profilu přímo při realizaci, nutno vzniklou diagonální spáru na okapovém profilu vytmelit trvale pružným tmelem.

Podél uloženého okapového profilu naneseme na polyetylénový hydroizolační pás v šíři 10-15 cm, dvousložkové těsnící lepidlo na bázi akrylátové disperze (bez rozpouštědel) a cementového reaktivního prášku.

Přes perforovanou část okapového profilu pokrytou dvousložkovým těsnícím lepidlem a přes 10-15-ti cm pás dvousložkového těsnícího lepidla naneseného na polyetylénový hydroizolační pás, zatlačíme polyetylénovou pásku, podélně tak, aby jedna část zakrývala perforaci profilu a druhá část byla uložena na hydroizolačním pásu.

Stejně řešíme kouty a napojení jednotlivých pásů hydroizolačně-separační fólie položené na sráz.

Dbáme na to, aby dvousložkové těsnící lepidlo na polyetylénové hydroizolační fólii a na ukončovacím okapovém profilu nebylo již ve fázi tuhnutí (vrstvení lepidla je zakázáno). Polyetylénovou pásku vtlačujeme do „živé“ hmoty.  Nutno počítat s dobou zpracovatelnosti!!!

Analogicky řešíme napojení jednotlivých polyetylénových hydroizolačních pásů (viz. systémové detaily).

U styku vodorovné a svislé roviny (sokl) osadíme do dvousložkového těsnicího lepidla na bázi akrylátové disperze (bez rozpouštědel) a cementového reaktivního prášku, polyetylénovou pásku šíře 150mm.

DILATACE -

Maximální rozměry dilatačního celku jsou 3x3 m u všech dlažeb. U ploch s jedním rozměrem výrazně převažujícím (úzké a dlouhé plochy) je nutno dilatace posuzovat individuálně (max. však dvojnásobek šířky). Dilataci je dále nutno provést nad statickými prvky konstrukce např. I profily, v místech kde již dnes jsou statické trhliny.

Dilataci je nutné provést ve shodném místě od podkladních vrstev až po dlažbu s vyplněním trvale pružným tmelem s distančním provazcem, nebo provedením s originál dilatačními lištami.

Lepení dlažby vysoce flexibilním lepidlem C2Te S1

K lepení dlažby se použije flexibilní lepidlo kvalitativní třídy C2TE S1, pro fluidní nebo standartní aplikaci, dobou zavadnutí do 30 min, dobou zpracovatelnosti max. 90 min.

Lepení probíhá metodou buttering-floating.

Pokládka dlažby začíná vždy od okapového profilu!!!

První řadu dlaždic nutno osadit min. 10 mm přes okapový profil!!!

Doporučený typ a rozměr používaných dlaždic je TAURUS (300x300mm,63S,73S,76S…) a to kvůli většímu množství spár, které po vyplnění flexibilní spárovací hmotou plní lépe dilatační funkci.

Flexibilní spárovací malta třídy CG2 WA s technologií PROTECT3 a PURE-CLEAN = bez možnosti výkvětů s velmi dobrou chemickou odolností na chlorovanou vodu, NaOH 2g/l, NaOH 10g/l, desinfekčním čistícím prostředkům na bázi chloranů, 2% kyselině mléčné, střední chemickou odolností proti 5% kyselině mléčné, 2% kyselině chlorovodíkové a nízkou chemickou odolností proti 5% kyselině chlorovodíkové.

Minimální šíře spáry je 5mm.

Minimální souvislá vrstva lepidla je 5 mm.

lepení soklu

Obklad soklu se nalepí mrazuvzdorným flexibilním lepidlem kvalitativní třídy C2TE S1, pro fluidní nebo standartní aplikaci, dobou zavadnutí do 30 min, dobou zpracovatelnosti max. 90 min., tak, aby spára mezi dlažbou a soklem vyplňovaná trvale pružným tmelem byla  3-6 mm široká.  Do spáry vložíme distanční provazec a následně zůstatek volné části spáry vyplníme trvale pružným tmelem na bázi MS-polymeru. Variantně můžeme styk dlažba - sokl vytvořit vložením rohové dilatační lišty.

V místech napojení dlažby na dveřní rám, případně jiný rám, můžeme použit soklovou lištu, která se osadí do lepícího tmele s navlečením na dlaždici zároveň nalepí (samolepící vrstvou) na rám. Případně jiným způsobem s dodržením pružného a vodotěsného spoje.

vyspárování dlažby flexibilní spárovací Maltou

Spáry v ploše dlažby a svislé spáry soklu se spárují flexibilní spárovací maltou třídy CG2 WA s technologií PROTECT3 a PURE-CLEAN = bez možnosti výkvětů s velmi dobrou chemickou odolností na chlorovanou vodu, NaOH 2g/l, NaOH 10g/l, desinfekčním čistícím prostředkům na bázi chloranů, 2% kyselině mléčné, střední chemickou odolností proti 5% kyselině mléčné, 2% kyselině chlorovodíkové a nízkou chemickou odolností proti 5% kyselině chlorovodíkové. Minimální tloušťka spáry je 5 mm. Pod dlažbou nesmí zůstat dutá místa.

Obecné požadavky :

Veškeré práce je třeba provádět za příznivých povětrnostních podmínek a teplot. Při přípravě a zpracování používaných hmot je třeba postupovat podle platných technických listů a dodržovat podmínky a postupy obecně platné pro provádění používaných materiálů.