Řešení PUR balkonu

Krok 1

Balkonový okapový profil se k betonovému podkladu připevní celoplošným položením do nataženého cemento-epoxidového tmele weberrep 766. Děrované kotvení lišty bude překryto vrstvou cemento-epoxidového tmele weberrep 766 s přesahem 15 cm do okolní plochy. Po jeho vytvrdnutí (24 hod) bude na povrch weberrep 766 natřen permanentně elastický polyuretanový nátěr s vlákny weberdry PUR detail.

Krok 2

Celá plocha balkonové desky bude natřena s weberprim EP 2K – transparentní epoxidovou penetrací pod PUR nátěry

- Příprava

Příprava podkladu je naprosto zásadní pro finální vzhled a životnost použitého nátěru. Podklad musí být čistý, pevný, prostý znečištění a nesoudržných část, které mohou negativně ovlivnit přídržnost penetrace. Maximální vlhkost nesmí překročit 6 %. Pevnost podkladu v tlaku musí být min. 25 MPa, tahová pevnost min. 1,5 MPa. Staré nátěry, olejové a tukové skvrny, organická kontaminace i prach musí být odstraněny, např. bruskou. Případné nerovnosti musí být vyrovnány a prach vzniklý broušením odstraněn, stejně jako kousky odroleného betonu.

- Aplikace

Míchání: Složky A a B promícháme elektrickým míchadlem s pomalými otáčkami dle určeného poměru po dobu 3–5 minut. Obsah nádoby je nutné důsledně vyprázdnit zejména ze stěn a dna nádoby. Namíchanou směs před aplikací přelijeme do jiné nádoby, kterou používáme pro natírání. Namíchaná směs musí být zcela homogenní. Namíchanou směs ředíme s 15–25 % vody pro regulaci viskozity.

Natírání: Optimální teplota pro aplikaci je +10 °C až +25 °C, mimo toto teplotní rozhraní penetraci neprovádíme. Nízká teplota zpomaluje schnutí (zrání) nátěru, vysoká jej urychluje. Nátěr připravený dle výše uvedeného návodu naneseme štětkou nebo válečkem po celém povrchu konstrukce. Po cca 6–12 hod. (ne později než 24 hod.), dokud je nátěr stále trochu lepivý, aplikujeme polyuretanový nátěr nebo polyuretanovou stěrku.

Doporučení: Na pórobetonové povrchy nebo na povrch z porézního betonu aplikujeme penetraci 2x. Natíraný beton musí být min. 30 dnů starý.

Krok 3

WEBERDRY FABRIC – na styk balkonové desky se svislou konstrukcí obvodové zdi/panelu se přiloží pruh geotextilie o celkové šíři 30 cm, zcela nasycený nátěrem weberdry PUR seal. Alternativně lze místo geotextilie weberdry fabric použít flexibilní nátěr weberdry PUR detail.

Krok 4

Aplikace vodotěsné membrány

Natírání: Nátěr provádíme na připravený napenetrovaný podklad 6–12 hod. (ne déle než 18 hod.) po aplikaci penetrace. Penetrační nátěr musí být ještě lepivý. Aplikaci provádíme ve 3 vrstvách. Nátěr provedeme i přes balkonový okapový profil, který musí být již přetřen materiálem weberdry PUR detail. Technologická přestávka mezi jednotlivými vrstvami je 12–18 hod., ne déle než 48 hod. Do 2. vrstvy aplikujeme pískový vsyp křemičitým pískem LOD 999. Jakmile nátěr uschne, odstraníme zbytky neukotveného písku a pokračujeme aplikací 3. vrstvy povlaku weberdry PUR seal. Optimální aplikační teplota je mezi +10 °C až +25 °C, mimo toto teplotní rozhraní penetraci neprovádějte. Nízká teplota zpomaluje schnutí (zrání) nátěru, vysoká jej urychluje.

Upozornění: Vysoká vlhkost vzduchu negativně ovlivňuje konečný vzhled.

Krok 5

Povrchová úprava: Ochranný nátěr weberdry PUR coat aplikujeme v jediné vrstvě na povrch zaschlého a vytvrdlého weberdry PUR seal, v časovém rozmezí: ne dříve, než za 12 hod. a nepozději, než do 48 hod.

Krok 5

Dekorační úprava: IHNED po dokončení (ještě do živého) ochranného nátěru weberdry PUR coat, posypeme povrch desky dekoračním chipsem webersys epox chips a přetřeme pomocí rounového válečku 2 vrstvami průhledného polyuretanového nátěru weberdry PUR finish – s matným vzhledem nebo  2 vrstvami průhledného polyuretanového nátěru weberdry PUR trans s vysokým leskem .

Krok 6 (volitelný)

Pokud nevyžadujeme povrchovou úpravu dekoračním chipsem  ,  finální povrch bude tvořen ochranným nátěrem weberdry PUR coat , provedeným ve 2 vrstvách . Weberdry pur finish se již neaplikuje .