**Plocha v exteriéru s dopravním zatížením a protiskluznou úpravou**

***Krok 1***

 **WEBERPRIM EP 2K** - transparentní epoxidová penetrace pod PUR nátěry

* **Příprava**

Příprava podkladu je naprosto zásadní pro finální vzhled a životnost použitého nátěru. Podklad musí být čistý, pevný, prostý znečištění a nesoudržných část, které mohou negativně ovlivnit přídržnost penetrace. Maximální vlhkost nesmí překročit 6%. Pevnost podkladu v tlaku musí být min. 25 MPa, tahová pevnost min. 1,5 MPa. Staré nátěry, olejové a tukové skvrny, organická kontaminace i prach musí být odstraněny, např.bruskou. Případné nerovnosti musí být vyrovnány a prach vzniklý broušením odstraněn, stejně jako kousky odroleného betonu.

* **Aplikace**

**Míchání:** Složky A a B promícháme elektrickým míchadlem s pomalými otáčkami dle určeného poměru po dobu 3- 5 minut. Obsah nádoby je nutné důsledně vyprázdnit zejména ze stěn a dna nádoby. Namíchanou směs před aplikací přelijeme do jiné nádoby, kterou používám pro natírání. Namíchaná směs musí být zcela homogenní. Namíchanou směs řeďte s 15 – 25 % vody pro regulaci viskozity.

**Natírání**: Optimální teplota leží mezi +10°C až +25°C, mimo toto teplotní rozhraní penetraci neprovádějte. Nízká teplota zpomaluje schnutí /zrání/ nátěru, vysoká jej urychluje. Vysoká vlhkost vzduchu negativně ovlivňuje konečný vzhled. Nátěr připravený dle výše uvedeného návodu naneste štětkou nebo válečkem po celém povrchu konstrukce. Po cca 6 – 12 hod /ne později než 24 hod./, dokud je nátěr stále trochu lepivý, aplikujte PUR nátěr nebo PUR stěrku.

**Doporučení:**

Na pórobetonové povrchy nebo na povrch z porézního betonu aplikujeme penetraci 2 x

Natíraný beton musí být min. 30 dnů starý.

***Krok 2***

 **WEBER DRY PUR SEAL -** elastický polyuretanový nátěr pro vytvoření vodotěsné membrány

* **Aplikace**

**Natírání**: Nátěr provádíme na připravený napenetrovaný podklad 6 - 12 hod. /ne déle než 24 hod./ po aplikaci penetrace. Penetrační nátěr musí být ještě lepivý. Aplikaci proveďte ve 3 vrstvách. Technologická přestávka mezi jednotlivými vrstvami je 12 – 18 hodin, ne déle než 48 hod. Do 3. vrstvy aplikujeme pískový vsyp **křemičitým pískem LOD 999**. Optimální aplikační teplota je mezi +10°C až +25°C, mimo toto teplotní rozhraní penetraci neprovádějte. Nízká teplota zpomaluje schnutí /zrání/ nátěru, vysoká jej urychluje.

**Upozornění:** Vysoká vlhkost vzduchu negativně ovlivňuje konečný vzhled.

***Krok 3***

* **Povrchová úprava**

Na vodotěsnou membránu vytvořenou nátěrem **Weberdry PUR seal** nanášíme, vzhledem k předpokládanému zatížení provozem, ochranný nátěr **weberdry PUR coat traffic** / pohyb vozidel/. Nátěr je za vlhka velmi kluzký, proto je nutný pískový vsyp **křemičitého písku LOD 999**, aplikovaný do 3. vrstvy nátěru **weberdry PUR seal**.

**WEBERDRY PUR COAT TRAFFIC -** ochranný polyuretanový nátěr pro oblasti s pojezdem vozidel

* **Aplikace**

**Vrchní nátěr** : Před použitím nádobu s nátěrem důkladně promíchejte.

Aplikaci proveďte ve 2 vrstvách pomocí válečku, štětce nebo airless stříkáním.Technologická přestávka mezi jednotlivými vrstvami je 3 - 6 hod., ne déle než 36 hod

**Doporučení:** V případě předpokládaného vysokého zatížení automobilovým provozem, doporučujeme provedení ještě 3. vrstvy **weberdry PUR coat traffic**

**Upozornění:** Vysoká vlhkost vzduchu negativně ovlivňuje konečný vzhled.